Tabelle 1

| Kategorie | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1. Unempfindlich | Das Objekt besteht aus festen Materialien, die lichtunempfindlich sind. Beispiele: die meisten Metalle, Mineralien und Gläser, Stein, echte Keramik, Emaille. |
| 2. Geringe Empfindlichkeit | Das Objekt besteht u.a. aus dauerhaften Materialien, die etwas lichtempfindlich sind. Beispiele: Öl- und Tempera-Gemälde, Fresken, ungefärbtes Leder und Holz, Horn, Knochen, Elfenbein, Lack, verschiedene Kunststoffe. |
| 3. Mittlere Empfindlichkeit | Das Objekt besteht u.a. aus weniger dauerhaften Materialien, die lichtempfindlich sind. Beispiele: Kostüme, Aquarelle, Pastelle, Wandteppiche, Drucke und Zeichnungen, Manuskripte, Temperamalerei, Tapeten, Gouachen, gefärbtes Leder und viele historische Objekte aus natürlichen Materialien wie botanische Proben, Felle und Federn. |
| 4. Hohe Empfindlichkeit | Das Objekt besteht aus sehr lichtempfindlichen Materialien. Beispiele: Seide, Zeitungen, bekanntermaßen wenig dauerhafte Farbstoffe. |

Material-Kategorien gemäß CIE Publikation 157 (Control of Damage to Museum

Objects by Optical Radiation, Technical Report, CIE 157:2004).