Bioresistenz von Kunststoffen und Kunstharzen

| Kunststoff/Kunstharz | Kurzbezeichnung | Biologische Beständigkeit |
| --- | --- | --- |
| Cellulose-Derivate | CA, CAB, CN, MC, CMC | 3-4 |
| Epoxidharze | EP | 1-2 |
| Harnstoff-Formaldehyd-Harze | UF | 2-3 |
| Melamin-Formaldehyd-Harze | MF | 3 |
| Phenol-Formaldehyd-Harze | PF | 2-3 |
| Polyamide | PA | 2-3 |
| Polyester, glasfaserverstärkt | UP | 1-2 |
| Polyethylen | PE | 2 |
| Polyethylenterephthalat | PETP | 1-2 |
| Polymethylmethacrylat | PMMA | 1 |
| Polypropylen | PP | 1-2 |
| Polyurethane | PUR | 2-4 |
| Polyvinylacetat | PVAC | 2-3 |
| Polyvinylalkohol | PVAL | 3-4 |
| Polyvinylchlorid (Hart) | Hart-PVC | 1-2 |
| Polyvinylchlorid (Weich) | Weich-PVC | 3-4 |

Legende:  1 = sehr gut beständig	     3 = durchschnittlich beständig

2 = gut beständig	               4 = wenig beständig