Befall verschiedenen Materials durch Schimmelpilze

| Gattung | Spezies | Häufigkeit eines Befalls |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cell. | Prot. | Holz | Kunststoffe |
| Aspergillus | Aspergillus flavus |  | x |  | EP, PMA |
|  | Aspergillus fumigatus | x |  |  | CN |
|  | Aspergillus niger | x | x | x | EP, PMA, PUR |
|  | Aspergillus versicolor | x | x |  | PVAC, PS, PF,MF |
| Penicillium | Penicillium chrysogenum | x | x |  |  |
|  | Penicillium expansum |  | x |  |  |
|  | Penicillium funicolosum | x |  |  |  |
| Trichoderma | Trichoderma viride | x |  | x |  |
| Alternaria | Alternaria alternata | x |  |  | x |
| Aureobasidium | Aureobasidium pullulans | x |  | x | PVC, PVAC, Leinölfarben |
| Cladosporium | Cladosporium herbarum | x | x |  | PUR,PVAC |
| Fusarium |  | x | (x) | (x) |  |
| Chaetomium | Chaetomium globosum | x |  | x | PS-S |

| Legende: x = häufig (x) = vereinzelt |
| --- |
| Cell.: | cellulosehaltige Stoffe wie Papier u. Textilien (Leinen, Baumwolle) |
| Prot.: | proteinhaltige Stoffe wie Wolle, Seide, Leder, Haar, Pelz u.a. |
| Kunstst.: | Kunststoffe |
| CN | Cellulosenitrat |
| EP | Epoxidharze |
| PMA | Polymethacrylate |
| PUR | Polyurethane |
| PVAC | Polyvinylacetat |
| PF; MF | Phenol- bzw. Melamin-Formaldehydharze |
| PS | Polystyren |
| PS-S | Polystyren-Schaum |